Введение

Курс «Строительные материалы и изделия» при подготовке бакалавров – одна из инженерных дисциплин, которая создает базу для изучения таких дисциплин, как «Вяжущие вещества», «Строительные конструкции и изделия» и др.

Состав сырья, структуры материала, свойства, параметры материала, технологические особенности производства находят отражение в изделиях, продукции, влияют на выполнение требований по качеству и экологической безопасности.

- Цели и задачи выполнения контрольно-курсовой работы

На практике бакалаврам необходимо рационально осуществлять выбор строительных материалов, решая конкретные задачи, учитывая конкретные условия работы конструкций и условия эксплуатации.

Задачами выполнения контрольно-курсовой работы курса «Строительные материалы и изделия» являются углубленное изучение какого-либо строительного материала или группы материалов (теоретический вопрос) и выполнение практических заданий (задача).

2. Основные требования к ККР

2.1. Основные требования к ККР

Контрольно-курсовая работа представляется в форме пояснительной записки объемом 10 – 15 страниц с соответствующими (при необходимости) схемами и рисунками, поясняющими существо теоретического вопроса.

2.2. Структура ККР

В процессе выполнения ККР выполняет два раздела:

- теоретический – это изучение какой-либо материала или группы материалов, которые объединены по какому-либо признаку. Т.е. теоретический вопрос «Керамические материалы», включает в себя достаточно обширный список материалов, которые объединены по признаку исходного сырья, и в ККР не обязательно рассматривать всех представителей керамических материалов, достаточно остановится на трех – четырех (например, обыкновенный кирпич, лицевой кирпич, керамическая плитка, кислотоупорный кирпич). При выполнении первого раздела ККР должны быть рассмотрены следующие разделы:

  - Введение. Во введении дается краткое описание данного вида материала или группы материалов, приводятся общие сведения.

  - Сырьевые материалы. Описываются основные сырьевые материалы, необходимые для производства данного вида продукции.

  - Основные свойства. Рассматриваются основные свойства рассматриваемого материала (например, физические (плотность, водопоглощение, пористость, пустотность и др.)), физико-механические (например, прочностные свойства), химические (например, химическая стойкость материала при действии определенных сред, при условии, что специфика применения материала относится к химическим производствам);

  - Технология изготовления. Рассматривается технология изготовления материала (при необходимости приводится технологическая схема производства).

  - Применение материала. Рассматриваются области применения материала.

- практический – в данном разделе необходимо предусмотрено решение одной – двух задач (примеры рассматриваемых задач приведены в приложении).

Формулы, определения и методы, необходимые для решения задач, содержащихся в задании на ККР, в полной мере изложены в литературе. Там же содержатся таблицы, необходимые для определения марки по прочности того или иного материала, рассматриваемого в задании.

2.3. Исходные данные

Исходными данными для ККР работы является задание, в котором содержится один теоретический вопрос и задача по разным разделам дисциплины.

Список рекомендуемой литературы

- Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, дизайнеров: Учеб. пособие. / В.Е. Байер. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 250 с.: ил.- Библиогр.в конце кн.-ISBN 5-271-07731-4.

- Князева, В.П. Экология. Основы реставрации: Учеб. пособие/В.П. Князева. – М.: «Архитектура-С», 2005. – 400с.: ил. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 5-9647-0045-4

- Лысенко Е.И., Котлярова Л.В., Ткаченко Г.А. и др. Современные отделочные и облицовочные материалы: Учебно-справочное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448с.

- Микульский В.Г. Строительные материалы: Учебник для высш. учебн. заведений / В.Г. Микульский, Г.И. Горчаков, В.В Козлов. – М.: Изд – во АСВ, 2002. – 536с.: ил.- Библиогр.в конце кн.-ISBN 5-93093-041-4.

- Попов Л.Н. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия»: Учеб. Пособие / Л.Н. Попов, Н.Л.Попов. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 219с.: ил.- Библиогр.в конце кн.-ISBN 5-16-001319-9.

- Прудков, Е.Н. Экологическая оценка строительных материалов, содержащих промышленный отход: Учеб. пособие/Е.Н. Прудков. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2007. – 110с.: ил. – Библиогр. в начале кн. – ISBN 978-5-7679-1157-8

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: Учеб. пособие для строит. спец. вузов / И.А. Рыбьев. – 2-е изд., испр. - М.: Высш. школа, 2004. – 701 с.: ил.- Библиогр.в конце кн.-ISBN 5-06-004059-3.

- Современные отделочные и облицовочные материалы: Учебно-справочное пособие. Под общей редакцией А.Н. Юндина. – Ростов–на–Дону.: Феникс,2003

Приложение

## Приложение №1. Типы задач

Тип задач №1

Определение зернового состава песка (полная методика определения зернового состава песка приведена в списке литературы).

Частный остаток (аi) – это остаток на данном сите в граммах.

По результатам просеивания вычисляют частный остаток на каждом сите (аi) в процентах:

(1)

где mi - масса остатка на данном сите, г;

m - масса просеиваемой навески, г.

Полный остаток (Аi) – сумма частных остатков на данном сите плюс частные остатки на всех вышерасположенных ситах. Полный остаток на каждом сите (Аi) в процентах:

(2)

где a2,5, a1,25, ai - частные остатки на соответствующих ситах;

Результат определения зернового состава песка заносят в таблицу и изображают графически в виде кривой просеивания. На графике по оси абсцисс в определенном масштабе откладывают размеры отверстий на ситах с сеткой № 016, 0,315, 0,63, 1,25, 2,5 и 5, а по оси ординат – значения полных остатков на соответствующих ситах, %. Полученные точки соединяют ломаной линией. Если кривая располагается в заштрихованной части графика, то такой песок признают годным для приготовления бетона. Если кривая располагается выше заштрихованной части, то песок считается мелким, а если ниже – крупным.

Зерновой состав песка характеризуется также модулем крупности песка (Мк):

(3)

где А2,5, А1,25, А063, А0315, А016 - полные остатки на сите с круглыми отверстиями диаметром 2,5 мм и на ситах с сетками № 1,25; 063; 0315, 016, %.

Пример: После просеивания навески песка 1000г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Наименование остатка | Остатки, % по массе, на ситах |  |  |  |  | Проход через сито с сеткой № 016(014), % по массе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) |  |
| Частный, г | 100 | 200 | 200 | 340 | 140 | 20 |

- Построить график зернового состава песка.

- Определить модуль крупности песка и к какой группе по зерновому составу относится исследуемый песок.

На основе исходных данных определяют частные остатки в %, а затем полные. Результаты приведены в таблице 1.

| Таблица 1 – Результаты определения зернового состава песка (при условии, что масса просеиваемой пробы 1000г) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование остатка | Остатки, % по массе, на ситах |  |  |  |  | Проход через сито с сеткой № 016(014), % по массе |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) |  |
| Частный, г | 100 | 200 | 200 | 340 | 140 | 20 |
| Частный, % | 10 | 20 | 20 | 34 | 14 | 2 |
| Полный, % | 10 | 30 | 50 | 84 | 98 | 100 |

По полученным полным остатка строится кривая просеивания на заданном шаблоне, он также приведен в списке литературы.

После построения кривой просеивания определяется модуль крупности песка. И на основе таблицы 2 определяется группа песка.

| Таблица 2 – Группы песка по модулю крупности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа песка по крупности | Полный остаток на сите №063, % по массе | Модуль крупности |
| Очень крупный | св. 75 | св. 3,5 |
| Повышенной крупности | 75…65 | 3,5 …3,0 |
| Крупный | 65…45 | 3,0…2,5 |
| Средний | 45…30 | 2,5…2,0 |
| Мелкий | 30…10 | 2,0…1,5 |
| Очень мелкий | до 10 | 1,5…1,0 |
| Тонкий | не нормируется | 1,0…0,7 |
| Очень тонкий | не нормируется | до 0,7 |

Модуль крупности исследуемого песка:

Следовательно, исследуемый песок по кривой просеивания и по модулю крупности относится к среднему.

Тип задач №2

Определение зернового состава щебня (полная методика определения зернового состава щебня приведена в списке литературы).

Частный остаток (аi) – это остаток на данном сите в граммах.

По результатам просеивания вычисляют частный остаток на каждом сите (аi) в процентах.

Полный остаток (Аi) – сумма частных остатков на данном сите плюс частные остатки на всех вышерасположенных ситах. Полный остаток на каждом сите (Аi) в процентах определяется по формуле

(4)

где a70, a40, ai - частные остатки на соответствующих ситах.

Затем устанавливают наибольшую (Dнаиб) и наименьшую (Dнаим) крупность зерен щебня. За наибольшую крупность зерен принимают размер отверстия того верхнего сита, на котором полный остаток не превышает 5%, а за наименьшую крупность – размер отверстий нижнего сита, полный остаток на котором составляет не менее 95%. Кроме того вычисляют значения 0,5(Dнаиб + Dнаим) и 1,25Dнаиб. Результаты заносят в таблицу и изображают графически в виде кривой просеивания.

Пример:

После просеивания навески щебня 2000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Наименование остатка | Остатки, % по массе, на ситах |  |  |  |  | Проход через сито с сеткой № 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 |  |
| Частный, кг | 0 | 0 | 200 | 1100 | 620 | 80 |

- Определить наибольшую и наименьшую крупность щебня.

- Построить график зернового состава щебня.

На основе исходных данных определяют частные остатки в %, а затем полные. Результаты приведены в таблице 3.

| Таблица 3 – Результаты определения зернового состава щебня (масса просеиваемой пробы 2000 г) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование остатка | Остатки, % по массе, на ситах |  |  |  |  | Проход через сито с сеткой № 05 |
|  | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 |  |
| Частный, кг | 0 | 0 | 200 | 1100 | 620 | 80 |
| Частный, % | 0 | 0 | 10 | 55 | 31 | 4 |
| Полный, % | 0 | 0 | 10 | 65 | 96 | 100 |

По полученным полным остатка строится кривая просеивания на заданном шаблоне, он также приведен в списке литературы.

Из таблицы видно, что за наибольшая крупность данного щебня 40 мм, наименьшая крупность – 5 мм, эти величины и проставляются по оси абсцисс, промежуточные сита (20 мм, 10 мм) для нанесения точек полных остатков определяют масштабно.

Из полученного графика видно, что данный щебень относится к мелкому и для его использования в бетонах в качестве крупного заполнителя требуется дополнительное обоснование, так как у мелкого щебня большая удельная поверхность, следовательно, расход цемента выше.

Варианты заданий

Приложение №4. Варианты заданий

Варианты заданий на контрольно-курсовую работу по дисциплине: «Строительные материалы и изделия»

Вариант 1

Теоретический вопрос: Керамические материалы.

Задача: После просеивания навески песка 1000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) | Прошло через сито № 016(014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 130 | 170 | 210 | 310 | 150 | 30 |

- Построить график зернового состава песка.

- Определить модуль крупности песка и к какой группе по зерновому составу относится исследуемый песок.

Вариант 2

Теоретический вопрос: Керамические материалы: облицовочные изделия.

Задача: После просеивания навески щебня 5000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 | Прошло через сито № 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 150 | 2300 | 1800 | 450 | 180 | 120 |

- Определить наибольшую и наименьшую крупность щебня.

- Построить график зернового состава щебня.

Вариант 3

Теоретический вопрос: Ситаллы, шлакоситаллы, ситаллопласты.

Задача: После просеивания навески щебня 5000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 | Прошло через сито № 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 100 | 200 | 3800 | 550 | 180 | 170 |

- Определить наибольшую и наименьшую крупность щебня.

- Построить график зернового состава щебня.

Вариант 4

Теоретический вопрос: Сухие смеси.

Задача: После просеивания навески песка 1000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) | Прошло через сито № 016(014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 80 | 150 | 250 | 370 | 150 | 0 |

- Построить график зернового состава песка.

- Определить модуль крупности песка и к какой группе по зерновому составу относится исследуемый песок.

Вариант 5

Теоретический вопрос: Строительные растворы.

Задача: После просеивания навески песка 1000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) | Прошло через сито № 016(014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 150 | 160 | 230 | 340 | 110 | 10 |

- Построить график зернового состава песка.

- Определить модуль крупности песка и к какой группе по зерновому составу относится исследуемый песок.

Вариант 6

Теоретический вопрос: Тяжелый бетон.

Задача: После просеивания навески щебня 5000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 | Прошло через сито № 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 180 | 2200 | 2100 | 250 | 150 | 120 |

- Определить наибольшую и наименьшую крупность щебня.

- Построить график зернового состава щебня.

Вариант 7

Теоретический вопрос: Легкие бетоны.

Задача: После просеивания навески щебня 5000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 | Прошло через сито № 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 160 | 1900 | 2500 | 150 | 200 | 90 |

- Определить наибольшую и наименьшую крупность щебня.

- Построить график зернового состава щебня.

Вариант 8

Теоретический вопрос: Особые виды бетонов.

Задача: После просеивания навески песка 1000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) | Прошло через сито № 016(014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 130 | 150 | 200 | 330 | 160 | 30 |

- Построить график зернового состава песка.

- Определить модуль крупности песка и к какой группе по зерновому составу относится исследуемый песок.

Вариант 9

Теоретический вопрос: Биокомпозиты.

Задача: После просеивания навески песка 1000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) | Прошло через сито № 016(014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 100 | 230 | 340 | 280 | 50 | 0 |

- Построить график зернового состава песка.

- Определить модуль крупности песка и к какой группе по зерновому составу относится исследуемый песок.

Вариант 10

Теоретический вопрос: Асфальтовые бетоны.

Задача: После просеивания навески щебня 5000 г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 | Прошло через сито № 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 80 | 2200 | 2100 | 150 | 270 | 200 |

- Определить наибольшую и наименьшую крупность щебня.

- Построить график зернового состава щебня.