Лабораторная работа 1

Изучение свойств проводниковых материалов

Тема: «Основные свойства проводниковых материалов»

Цель работы: изучить методы определения удельного электрического сопротивления металлов и сплавов в зависимости от температуры.

Порядок запуска ВЛР

- Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «toltgu 1.00», в ней откройте двойным щелчком мыши «Учебный терминал ТГУ».

Введите в поля Логин (на русском языке) и Пароль

ТолТГУ			3153776

- Поле Пользователь (Кришталл М.М.) оставьте без изменения.

Кликните по надписи «Учебный терминал». Появится надпись «Доступ открыт». Кликните по надписи.

- Выберите раздел «электротехническое материаловедение» и в верхнем правом углу укажите Вашу фамилию.

В появившемся списке выбираем виртуальную лабораторную работу «Изучение свойств проводниковых материалов».

Методические рекомендации

Для изучения методических указаний к лабораторной работе выберите «Вход» в колонке «Методика». Далее для запуска лабораторной работы необходимо пройти тестирование, правильно ответив на все 5 вопросов (Приложение А). Для начала тестирования выберите «Вход» в колонке «Тест».

После успешного прохождения теста откроется лабораторная работа.

Для изучения методических указаний во время выполнения лабораторной работы кликните по кнопке «Инфо» в левом нижнем углу.

Пояснения к выполнению работы

Каждый студент выполняет исследование только одного материала из трех (только один опыт). Номер опыта выбирается по первой букве фамилии студента согласно таблице 1.

Таблица 1

Выбор номера опыта по первой букве фамилии

| Первая буква фамилии | № опыта |
| --- | --- |
| А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж | 1 |
| З, И, К, Л, М, Н, О, П | 2 |
| Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я | 3 |

1. Необходимо снять зависимости напряжений и токов проводников от температуры Т.

Напряжение на проводнике Uх отображается вольтметром 1. Ток I проводника численно равен напряжению Uо на эталонном сопротивлении Rэт (отображается вольтметром 2).

I = Uо / Rэт,

где Rэт = 1 Ом.

Результаты измерений свести в таблицу 1.

Таблица 2

Результаты исследования никеля (опыт 1)

| Т, °С | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uх, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uо, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ρ, Ом∙м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Рассчитать сопротивления проводников:

R = Uх / I

Рассчитать их удельные сопротивления ρ согласно формуле (2) из методических указаний (кнопка «Инфо» в левом нижнем углу).

Рассчитать (одно значение) температурный коэффициент электрического сопротивления α0 согласно формуле (5) из методических указаний. Температуры расчетных точек выбираются самостоятельно. За величину ρ взять среднее значение на выбранном диапазоне.

3. Построить график зависимости удельного сопротивления проводника от температуры. На графике отметить точки, использованные для расчета α0.

4. Найти в справочной литературе значения ρ и α0 для исследованного материала, сравнить с полученными результатами.

Сделать выводы по работе.

Отчет о выполнении лабораторной работы оформить в соответствии с требованиями, указанными в методических рекомендациях.

Для автоматизации расчетов и построения графиков рекомендуется использовать программы Excel или MathCAD.

Приложение А

Таблица для прохождения входного теста

Тест допуска к ЛР 1 по ЭТМ

«Изучение свойств проводниковых материалов»

| Вопрос | Правильный ответ |
| --- | --- |
| Возрастание внутренних кристаллических напряжений в проводниковом материале | приводит к увеличению удельного объемного сопротивления |
| Для чего используются сплавы тугоплавких и благородных металлов? | Для изготовления электровакуумных приборов |
| К основным параметрам проводниковых материалов относятся: | удельная электропроводность, температурный коэффициент удельного сопротивления, предел прочности при растяжении |
| Какая из групп проводниковых материалов является композиционной? | Креметы |
| Какие вещества относят к проводникам второго рода? | Электролиты |
| Какие материалы относятся к группе материалов высокой проводимости? | Медь и алюминий |
| Какое значение удельного объемного сопротивления характерно для проводниковых материалов? | Удельное объемное сопротивление проводниковых материалов меньше 0.00001 Ом • м |
| Какое из утверждений является верным? | В качестве проводниковых материалов могут использоваться композиционные материалы |
| Какое из утверждений является верным? | При введении примесей удельное сопротивление сплава возрастает |
| Какое из утверждений является верным? | При превышении предела ионизации газ становится равновесной проводящей средой |
| Какое из утверждений является верным? | Различие удельного сопротивления пленочного и крупногабаритного образцов, изготовленных из одного проводникового материала, связаны с различиями способов их получения |
| Контактное сопротивление тем ниже, | чем меньше разница между энергией Ферми сопрягаемых проводников |
| Термоэлектродвижущая сила чистых металлов существенно меньше, чем термоэлектродвижущая сила сплавов? | Верно |
| Удельное поверхностное сопротивление пленочного проводника представляет собой | удельное объемное сопротивление, деленное на толщину пленки |
| Удельное сопротивление проводниковых материалов определяется следующими факторами: | геометрические размеры образца |