ПЗ1:
Замечания к ответам:
- Задание 2, вопрос 1. Перед ответом запишите следующее. Сплавы железа с углеродом, содержащие 0…0,2% углерода, называются техническим железом, 0,02…2,14% - сталями, 2,14…6,67% углерода – чугунами.

- Задание 4. Нет ответа на вопрос "К какому типу обработки относится данный процесс?".

- Задание 5. В таблице 4, в "шапке", написаны обозначения: a, l, r. Таких обозначений нет, а есть - α, λ, ρ.

- Задание 6. Перед ответом запишите следующее. 31Х19Н9МВБТ (ЭИ572) - сталь жаропрочная высоколегированная. Сталь аустенитного класса.
Уберите предложение "Содержание углерода в марке 0,31 %; легирующие элементы: 19 % хрома, 9 % никеля, по 1 % молибдена, вольфрама, ниобия, титана". Расшифровка марки стали делается так. 31Х19Н9МВБТ: 31 – содержание углерода 0,31%; Х19 – хром, с содержанием 19%; Н9 – никель, с содержанием 9%; М – молибден; В – вольфрам; Б – ниобий; Т – титан. Содержание М, В, Б и Т меньше или равно 1%, поэтому после буквенных обозначений не указаны числа.
Уберите таблицу 9 и вместо нее поместите следующее.

Механические свойства материала 31Х19Н9МВБТ

| Рекомендуемый режим термической обработки заготовок | Временное сопротивление σВ, Н/мм2 (кгс/мм2) | Предел текучести σТ, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение δ5, % | Относительное сужение ψ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| не менее |
| Закалка с 1140 – 1180 оС, охлаждение в воде, старение при 750 – 800 оС, выдержка 15 ч, охлаждение на воздухе | 590 (60) | 295 (30) | 30 | 40 |

Механические свойства при 20 оС в зависимости от тепловой выдержки.

| Состояние стали, режимы термической обработки | Тепловая выдержка | Предел текучести σ0,2 | Временное сопротивление σТ | Относительное удлинение δ5 | Относительное сужение ψ | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, оС | Время, ч | МПа | % |  |
| Диск диаметром 900 мм. Образцы радиальные. | 600 | 6 000 | 790 | 370 | 32 | 44 | 60 |
| 600 | 20 000 | 830 | 410 | 27 | 35 | 40 |
| 600 | 60 000 | 860 | 410 | 19 | 19 | 24 |
| 650 | 6 000 | 610 | 330 | 28 | 33 | 38 |
| 650 | 30 000 | 860 | 430 | 17 | 17 | 14 |
| 700 | 1 000 | 790 | 370 | 20 | 36 | 46 |
| 700 | 6 000 | 810 | 330 | 16 | - | 12 |
| 750 | 6 000 | 660 | 310 | - | - | 12 |
| 750 | 20 000 | 470 | 320 | - | - | 6 |
| 750 | 40 000 | 530 | 350 | - | - | 5 |
| 750 | 60 000 | 430 | 370 | 3 | 14 | 6 |
| 800 | 1 000 | 780 | 350 | 23 | 26 | 22 |
| 800 | 6 000 | 610 | 340 | - | - | 12 |
| Пруток. Закалка 1150 оС, вода | 650 | 10 000 | 950 | 450 | 22 | 48 | 80 |

Дополнительные данные – сталь азотируется по двухступенчатому режиму – нагрев до 650 оС, выдержка в среде 35 ч + нагрев 700 оС, выдержка 35 ч.

| Рекомендуемые режимы термической обработки | Температура испытания, оС | Предел длительной прочности, Н/мм2 (кгс/мм2), (неразрушающее напряжение), за время, ч, не менее | Предел ползучести, соответствующий 1% общей деформации, Н/мм2 (кгс/мм2), за время, ч, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Закалка (нормализация) | Отпуск (старение) |
| Температура нагрева, оС | Охлаждающая среда | Температура нагрева, оС | Охлаждающая среда | 100 | 10000 | 100000 | 1000 | 100000 |
| 1050-1180 | Вода | 800 (15ч) | Воздух | 600 650 | - - | 235 (24) 167 (17) | 216(22) 147(15) | - - | 108(11) 78( |

Рекомендуемые типы термических обработок: закалка + старение.

| Режимы термообработок |
| --- |
| Операция | Температура | Охлаждающая среда |
| Закалка + Старение | 1140–1180 °C 750–800 °C, 15 ч. | Вода Воздух |
| Аустенитизация + Старение | 1140–1180 °C 750–800 °C, 15 ч. | Вода Воздух |
| Закалка + Старение | 1050 °C 750 °C | Вода Воздух |

Изделия из стали 31Х19Н9МВБТ для оборудования химической промышленности можно термически обрабатывать по режиму: закалка с 1140-1180 °С в воду и старение при 750-800 °С в течение 15 часов с охлаждением на воздухе.