Технология контактной сварки

Практическая работа №1

Расчет режимов контактной точечной сварки

1. Формулировка задания

Выполнить расчет режимов и нарисовать эскиз сварного соединения полученного контактной точечной сваркой с указанием геометрических размеров по ГОСТ 15878-79.

Отчет о выполнении задания должен содержать:

- Титульный лист;

- Исходные данные в соответствии с вариантом;

- Эскиз сварного соединения с указанием геометрических параметров;

- Марку материала изделия, свойства основного материала;

- Расчет и выбор необходимых режимов контактной точечной сварки с указанием циклограммы сварочного процесса;

- Необходимые меры по предупреждению смещения ядра сварной точки относительно плоскости свариваемого контакта (при необходимости).

- Список использованной литературы с указанием ссылок

Выбор варианта для выполнения практической работы назначается в соответствии с табл. 1, 2. Номер варианта соответствует первой букве фамилии и имени студента.

2. Исходные данные

Эскиз изделия (рисунок 1) и его размеры по вариантам (таблица 1).

Рисунок 1 – Эскиз свариваемых деталей

Таблица 1 – Размеры свариваемых деталей по вариантам

| Первая буква фамилии | № варианта | S, мм | S1, мм | Группа соединения | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А,Я | 1 | 1,0 | 1,0 | А | 600 |
| Б,Ю | 2 | 0,8 | 1,0 | Б | 800 |
| В,Э | 3 | 0,8 | 1,5 | А | 1000 |
| Г,Щ | 4 | 2,0 | 1,0 | Б | 1200 |
| Д,Ш | 5 | 1,5 | 1,5 | А | 1400 |
| Е,Ё,Ч | 6 | 2,0 | 2,0 | Б | 600 |
| Ж,Ц | 7 | 0,8 | 1,4 | А | 800 |
| З,Х | 8 | 1,5 | 2,5 | Б | 1000 |
| И,Ф | 9 | 2,5 | 2,5 | А | 1200 |
| К,У | 10 | 1,0 | 1,5 | Б | 1400 |
| Л,Т | 11 | 0,8 | 0,8 | А | 600 |
| М,С | 12 | 1,2 | 1,5 | Б | 800 |
| Н,Р | 13 | 2,0 | 1,0 | А | 1000 |
| О | 14 | 2,0 | 1,5 | Б | 1200 |
| П | 15 | 1,2 | 1,2 | А | 1400 |

* - S толщина одной детали, S1 толщина второй детали;

Размеры T, U, B назначаются в соответствии с ГОСТ 15878-79. Материал изделия назначается в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Материал свариваемых деталей по вариантам

| Первая буква имени | № варианта | Материал изделия |
| --- | --- | --- |
| А,Б,В | 1 | 08кп |
| Г,Д,Е | 2 | 12Х18Н10Т |
| Ж,З,И | 3 | ВТ1-0 |
| К,Л,М | 4 | АМг-6 |
| Н,О,П | 5 | 08ЮП |
| Р,С,Т | 6 | 07Х16Н6 |
| У,Ф,Х | 7 | ОТ4 |
| Ц,Ч,Ш | 8 | 30ХГСА |
| Э,Ю,Я | 9 | АМц |

Порядок выполнения практической работы №1

1. Выполненная и оформленная работа должна содержать:

- Титульный лист;

- Исходные данные в соответствии с вариантом;

- Эскиз сварного соединения с указанием геометрических параметров;

- Марку материала изделия, свойства основного материала;

- Расчет и выбор необходимых режимов контактной точечной сварки с указанием циклограммы сварочного процесса;

- Необходимые меры по предупреждению смещения ядра сварной точки относительно плоскости свариваемого контакта (при необходимости).

- Список использованной литературы с указанием ссылок

2. Работа предполагает выполнение следующих операций.

2.1. Осуществить выбор размеров контактно-точечного сварного соединения по ГОСТ 15878-79 (см. табл. 3) и нарисовать эскиз сварного соединения с указанием геометрических размеров в соответствии с вариантом (см. рис. 2).

Таблица 3 – Выбор размеров контактно-точечного сварного соединения

| Наименование | Обозначение | Величина по ГОСТ 15878-79 | Принимаемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр сварной точки, мм | d | Не менее 5 | 5…7 |
| Величина проплавления, мм | h | 0,2…0,8 | 0,2…0,8 |
| Глубина вмятины, мм | g | Не более 0,2 | 0…0,15 |

Рисунок 2 – Принимаемые размеры контактно-точечного сварного соединения в соответствии с ГОСТ 15878-79

2.2. По справочной литературе указать свойства материала изделия.

2.3. Выполнить расчёт параметров режима контактной точечной сварки. Расчет выполнять в соответствии с рекомендациями приведенными ниже.

Исходными данными для расчета значений параметров режима контактной точечной сварки являются:

1) материал изделия и его теплофизические свойства;

2) толщина соединяемых деталей;

3) требуемая производительность сварки (определяет жёсткость ре-

жима сварки).

Основные параметры режима контактной точечной сварки:

1) диаметр рабочей части электродов dэ, мм;

2) сила сварочного тока Iсв, кА;

3) время сварки tсв, сек;

4) усилие электродов Fсв, кН.

Дополнительные параметры режима контактной точечной сварки:

1) усилия проковки Fков, Н;

2) сила тока термообработки Iдоп, кА;

3) длительность импульса термообработки tдоп, сек.

Современные контактные машины обладают широкими возможностями не только обеспечивать точно определённое количество тепла для сваривания и термообработки точки, но и выделять это тепло в течение различных промежутков времени. Отсюда установились понятия жёсткого и мягкого режимов в зависимости от времени сварки tсв.

Жесткий режим – это импульсное, кратковременное тепловыделение посредством различных мощностей. При жёстких режимах скорости нагрева и охлаждения большие, структурные слои ядра и зона термического влияния (ЗТВ) имеют резкие границы, протяженность ЗТВ мала. Потери тепла в основной металл и электроды минимальны, температура точки растёт по линейной зависимости.

Мягкий режим – снижается мощность машины и увеличивается время нагрева деталей, при этом тепловые потери значительны, ЗТВ очень широка, кривая температуры сварной точки является экспоненциальной зависимостью.

Наиболее производительные жёсткие режимы, на них сваривают низкоуглеродистые и легированные стали, алюминиевые и магниевые сплавы.

Выбор циклограммы сварки

Низкоуглеродистые стали имеют относительно высокое электрическое сопротивление, низкую теплопроводность и невысокую прочность. Эти стали можно сваривать в широком диапазоне режимов по простейшей циклограмме (рис. 3 а).

Низколегированные и углеродистые стали склонны к образованию закалочных структур, повышающих хрупкость и снижающих пластичность сварных соединений. Для повышения пластичности и прочности соединения их подвергают термообработке с помощью второго импульса тока. Пауза между импульсами тока сварки и термообработки tп задается как (1,1…1,4) tсв; длительность импульса термообработки tпод задаётся как (2,5…3,0) tсв; ток термообработки Iпод задаётся как (0,7…0,85) Iсв (рис. 3, б).

Коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали обладают высоким электрическим сопротивлением (в 5…6 раз большим, чем у низкоуглеродистой стали), прочностью и коэффициентом линейного расширения. Сварка этих сталей выполняется на повышенных Fсв, пониженных Iсв, при относительно малых значениях tсв, по простой циклограмме (рис. 3, а).

Магниевые и алюминиевые сплавы обладают повышенной склонностью к образованию усадочных дефектов, поэтому они свариваются с обязательным приложением ковочного усилия Fк (рис. 3, в).

Рисунок 3 – Циклограммы точечной сварки: а) низкоуглеродистых сталей; б) углеродистых и низколегированных сталей; в) алюминиевых сплавов

Расчёт параметров режима сварки

2.3.1. Определяют сварочное усилие на электродах в зависимости от материала (табл. 2) и толщины свариваемого металла s (табл. 1) по таблице 4.

Таблица 4 – Сварочное усилие на электродах Fсв, Н в зависимости от материала и толщины деталей s, мм

| Ст3 и низко-легирован-ные стали | Высоколе-гированные стали | Алюминие-вые сплавы типа АМг | Титан и его сплавы | Магниевые сплавы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2000…3000)s | (3000…5000)s | (2000…3000)s | (3500…5000)s | (2500…3500)s |

2.3.2. Рассчитывают действующее значение сварочного тока, А:

(1)

где: ρт – значение удельного сопротивления при Tпл, Ом·см;

Tпл – температура плавления материала изделия, oС;

d – диаметр сварной точки, см;

Iсв – сварочный ток, А;

C – значение критерия М.В. Кирпичёва, при жёстких режимах принимают равным 80…85 для низкоуглеродистых сталей, 85…90 для коррозионно-стойких сталей, 20…25 для алюминиевых сплавов, при мягких режимах С принимают равным 35…40 для низкоуглеродистых сталей, 60…75 для хромоникелевых сталей, 10…15 для алюминиевых сплавов;

– среднее значение коэффициента теплопроводности материала изделия,

2.3.3. Рассчитывают продолжительность импульса сварки:

(2)

где: tсв - продолжительность импульса сварки, с;

s - толщина свариваемой детали (тонкой при сварке деталей разных толщин), см;

т - предел текучести металла в холодном состоянии, кг/см2;

d - диаметр сварной точки, см;

h - высота сварной точки, см;

Tпл - температура плавления металла, 0С;

Fсв - сварочное усилие на электродах, кг;

К - критерий технологического подобия, для процесса точечной сварки К=50;

- коэффициент аккумуляции тепла,

где  	-коэффициент nеплопроводности, ,

- плотность металла, г/см3;

с - средняя теплоёмкость металла, ;

2.3.4. Рассчитывают дополнительные параметры режима сварки:

– пауза между импульсами тока сварки и термообработки

(3)

– длительность импульса термообработки

(4)

– ток термообработки

(5)

– ковочное усилие

(6)

Расчёт тока шунтирования и вторичного тока

2.3.5. Определяют ширину эквивалентной ветви шунтирования hэ по рисунку 4, где t – шаг между точками, см; d – диаметр ядра сварной точки, см; Если реальная ширина полосы h< hэ, то принимают hэ=h.

Рисунок 4 – График изменения эквивалентной ширины ветви унтирования тока при точечной сварке

2.3.6. Рассчитывают активное сопротивление горячей точки rт, Ом:

(7)

где: 	т - удельное сопротивление металла в момент его перехода из твёрдого состояния в жидкое, Омсм; s - толщина свариваемых деталей, см; d - диаметр сварной точки, см.

2.3.7. Рассчитывают падение напряжения на сопротивление горячей точки, В:

(8)

2.3.8. Определяют значение критерия Неймана :

(9)

2.3.9. Находят электрическое сопротивление постоянному току обеих пластин, Ом:

(10)

где  - удельное электрическое сопротивление свариваемого материала при температуре 20 С.

2.3.10. Определяем активное, индуктивное и полное сопротивления ветви шунтирования, Ом:

(11)

(12)

2.3.11. Определяют ток шунтирования, А:

(13)

2.3.12. Рассчитывают вторичный ток, А:

(14)

2.4. На основе пройденного лекционного материала, указать необходимые меры по предупреждению смещения ядра сварной точки относительно плоскости свариваемого контакта (в случае если в задании сварка деталей с разной толщиной стенки).

2.5. Указать список использованных литературных источников которые применялись при выполнении задания.