Лабораторная работа №1

Расчет энергии, аккумулированной в зоне стыка

- Цель работы: Ознакомиться с методикой расчета энергии, аккумулированной в зоне стыка и сравнить удельную энергию для различных способов сварки

- Теоретическая часть

Классификация сварочных процессов показывает, что каждая их группа может быть реализована с помощью определенного источника энергии. Для выполнения качественной сварки источник энергии должен отвечать требованиям технологической и конструктивной целесообразности применения, экономичности преобразования энергии, ограничения вредных побочных эффектов при сварке и т. п.

Источники энергии для сварки плавлением (луч, дуга, пламя и др.) должны обеспечивать в зоне сварки (пятне нагрева заданных размеров) концентрацию тепловой энергии и температуру, достаточную для плавления материала и провара его на требуемую глубину, но без интенсивного испарения.

Источники энергии для сварки давлением (контактной, термопрессовой, холодной и др.) должны обеспечивать концентрацию тепловой или механической энергии в зоне сварки, а также давление, достаточное для создания физического контакта, активации соединяемых поверхностей и химического взаимодействия атомов в зоне контакта.

Должны быть также обеспечены физическая или физико-химическая защита зоны сварки от окружающего воздуха и другие технологические условия, специфические для каждого метода сварки.

Для количественной оценки процессов передачи и термодинамического преобразования энергии при разных видах сварки необходимо наметить обобщенную схему баланса энергии. В нее входят следующие основные ступени передачи энергии (рис. 1.1.): сеть питания; источник энергии для сварки или преобразователь энергии ПЭ; носитель энергии - инструмент, передающий энергию от источника энергии к зоне сварки (резки или напыления); изделие - зона сварки (стык соединяемых деталей).

Обозначения удельной энергии на различных стадиях преобразования в схеме баланса энергии (см. рис. 1.1.) приняты следующие:

εвх - энергия, получаемая сварочной установкой от сети питания; она может использоваться непосредственно на сварку (εсв) и вспомогательные операции (εвсп);

П1 - потери энергии в сварочном источнике, с их учетом энергия εсв составит: εсв = εвх -П1;

П2 - потери в инструменте при передаче энергии изделию; εи - энергия, введенная в изделие: εи = εсв – П2;

П3 - потери энергии в изделии на теплопроводность;

П4 - потери уноса (с испарившимся или выплавленным материалом);

εст - энергия, аккумулированная в зоне стыка: εст = εи - (П3 ++ П4).

Потери уноса характерны главным образом для резки, но могут возникать и при высокоинтенсивных процессах лучевой сварки.

Отдельные ступени передачи энергии в схеме ее баланса в зависимости от вида сварочного процесса могут существенно изменяться и даже отсутствовать совсем. Например, носитель энергии (инструмент) в термических процессах - это луч, дуга или пламя, а при контактной сварке - сам нагретый металл в зоне контакта.

Рисунок 1.1.  Обобщенная схема баланса энергии сварочного процесса

Расчеты показали, что для многих видов соединений и материалов механические и термомеханические процессы требуют значительно меньше энергии, чем термические процессы при сварке плавлением.

- Пример: Определить удельную энергию εст для различных способов сварки. Основные физические свойства металлов и сплавов взяты из справочной литературы.

Решение.

1. Сварка плавлением. Рассмотрим сварку плавлением встык ванным способом двух алюминиевых стержней диаметром 20 мм. Согласно обобщенной схеме баланса энергии (см. рис. 1.1.), существует внешний источник энергии, которая вносится в зону сварки с расплавляемым электродным металлом. Удельное объемное теплосодержание расплавленного металла при температуре его плавления составляет ΔН = ρ(сплTпл+qпл),где ρ - плотность; спл - удельная теплоемкость; Тпл - температура плавления, °С; qпл- скрытая теплота плавления металла. Минимальная удельная энергия, требуемая для сварки ванным способом, определяется как произведение ΔН и объема зоны (сварочной ванны) расплавленного металла, деленное на площадь сечения шва, т. е. как произведение ΔН и ширины В расплавленной зоны: εст = ΔНВ. Принимая ширину такого шва равной диаметру прутка, получаем

εст ≈ 2,7 • (1 • 660 + 390) • 2 = 5670 Дж/см2 = 56,7 Дж/мм2.

- Контактная стыковая сварка оплавлением. В данном случае существует внутренний источник энергии - тепловыделение на контактном сопротивлении. Различие в минимальной требуемой энергии определяется (по сравнению со сваркой плавлением) лишь размерами расплавляемой зоны. Используя исходные данные примера сварки плавлением, находим, что при глубине осадки по 5 мм минимальная удельная энергия составит:

εст = 28,35 Дж/мм2.

3.	Сварка трением. Ширина зоны нагрева от «внутреннего» источни-ка энергии при сварке трением значительно ниже, чем при контактной сварке оплавлением. Кроме того, процесс формирования шва обычно протекает при температурах, близких к температуре плавления сплава, но не превышающих ее, т. е. без затрат на скрытую теплоту плавления. При общей ширине пластической зоны формирования соединения около 5 мм минимальная удельная энергия составит

εст = 2,7  • 660 • 0,5 = 891 Дж/см2 ≈   9 Дж/мм2.

4.	Холодная сварка. Имеем «внутренний» источник энергии. Преоб-разование энергии сжатия деталей происходит в некотором активном объеме с одинаковой глубиной по обеим сторонам от шва. Энергия, требуемая для сварки, в данном случае также определяется как произведение среднего теплосодержания при температуре стыка около 600 °С (для алюминия) и глубины активной зоны, равной  ≈   1 мм:

εст = 2,7 • 600 • 0,1 • 2 = 324 Дж/см2 = 3,24 Дж/мм2.

Сопоставление энергозатрат при рассмотренных способах сварки по-казывает, что способы сварки давлением менее энергоемки по сравнению со сваркой плавлением. Немаловажно и то, что при сварке в твердой фазе не требуется расходовать энергию на расплавление металла, что экономит около 15... 30 % энергии.

- Задание:

Определить удельную энергию εст для различных видов сварки, использую табличные данные физических свойств металлов и сплавов. Сравнить удельную энергию для различных способов сварки.

Таблица 1.1. Варианты заданий:

| Первая буква фамилии | № Варианта | Материал листа | Диаметр стержня ,мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | Л80 | 20 |
| Б | 2 | 10 | 40 |
| В | 3 | АМц | 10 |
| Г | 4 | МА1 | 80 |
| Д | 5 | МА2 | 60 |
| Е; Ё | 6 | АМг6 | 50 |
| Ж | 7 | 20 | 30 |
| З | 8 | ВТ1-0 | 50 |
| И | 9 | ОТ4 | 40 |
| К | 10 | М1 | 60 |
| Л | 11 | Ст3 | 10 |
| М | 12 | АМг3 | 20 |
| Н | 13 | МА15 | 30 |
| О | 14 | ВТ5-1 | 40 |
| П | 15 | Л90 | 50 |
| Р | 16 | МНЖ5-1 | 60 |
| С | 17 | 20 | 80 |
| Т | 18 | МА8 | 10 |
| У; Я | 19 | АД1 | 20 |
| Ф; Ю | 20 | ВТ5 | 30 |
| Х; Э | 21 | Н2 | 40 |
| Ц; Щ | 22 | 12ХМ | 50 |
| Ч; Ш | 23 | 15Х5М | 60 |

- Cодержание отчета:

- Цель работы;

- Теоретическая часть;

- Вариант задание;

- Теплофизические свойства заданного материала;

- Решение на основе примера;

- Выводы по лабораторной работе.

Лабораторная работа №2

Расчет эффективного потенциала ионизации газовой смеси дугового разряда

- Цель работы: эффективного потенциала ионизации газовой смеси дугового разряда.

- Теоретическая часть

Так как дуговой разряд существует обычно не в однородном газе, а в смеси газов и паров, находящихся при высокой температуре, то необходимо знать эффективный потенциал ионизации Uэф. Практика показывает, что в смеси газов в большей степени ионизируется газ с наименьшим потенциалом ионизации Uэф. Расчет эффективного потенциала Uэф термической ионизации смеси был выполнен В.В. Фроловым.

Под эффективным потенциалом ионизации Uэф смеси газов, обладающей степенью ионизации χэф следует понимать потенциал ионизации некоторого однородного газа, в котором (при температуре и общем давлении смеси) число заряженных частиц такое же, как и в газовой смеси:  Uэф = -T/5800 ln(∑(ni/n)1/2(exp(-5800Ui/T),

где ni -концентрация i-го газа в смеси; Ui- потенциал ионизации i-го газа в смеси; Т - температура, К.

- Пример:  Рассчитать Uэф в зависимости от концентрации газовой смеси из паров калия и железа: UK = 4,32 В; UFe = = 7,83В.

Решение.

Предположим, что Т = 5800 К.

Тогда  Uэф = -1 ∙ ln (nK1/2e-4,32 + nFe1/2e-7,83). Результаты расчета приведены в виде графика на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Изменение эффективного потенциала ионизации в системе паров K-Fe в зависимости от процентного содержания калия

- Задание:

Рассчитать эффективный потенциал ионизации  в зависимости от концентрации газовой смеси из паров двух металлов при температурах процесса 5000-8000 К. Построить зависимость эффективного потенциала ионизации от концентрации газовой смеси при различных температурах (5000К, 6000К, 7000К, 8000К)

Таблица 2.1. Варианты заданий:

| Первая буква фамилии | № Варианта | 1-металл | 2-металл |
| --- | --- | --- | --- |
| А,Я | 1 | Fe | Li |
| Б,Ю | 2 | Fe | Na |
| В,Э | 3 | Fe | Mg |
| Г,Щ | 4 | Fe | Ca |
| Д,Ш | 5 | Fe | К |
| Е,Ё,Ч | 6 | Cu | Li |
| Ж,Ц | 7 | Cu | Na |
| З,Х | 8 | Cu | K |
| И,Ф | 9 | Cu | Mg |
| К,У | 10 | Cu | Ca |
| Л,Т | 11 | Al | K |
| М,С | 12 | Al | Na |
| Н,Р | 13 | Al | Mg |
| О | 14 | Al | Ca |
| П | 15 | Al | Li |

- Cодержание отчета:

- Цель работы;

- Теоретическая часть;

- Вариант задание;

- Значение потенциалов ионизации указанных металлов;

- Решение на основе примера с графиками зависимости эффективного потенциала ионизации от концентрации газовой смеси при различных температурах (5000К, 6000К, 7000К, 8000К).

- Выводы по лабораторной  работе.

Лабораторная работа №3

Расчёт процессов испарения металлов и сплавов при сварке

- Цель работы: Познакомится с методикой расчета процессов испарения металлов и сплавов при сварке.

- Теоретическая часть

При сварке испарение металлов и сплавов с поверхности электродного металла и сварочной ванны имеет большое значение. Газовая фаза зоны сварки разбавлена парами металлов, поэтому уменьшается парциальное давление таких газов, как О2, Н2, N2, и снижается их растворимость в жидких металлах. Создаётся само-защитная газовая атмосфера из паров свариваемого металла. Однако испарение приводит к потере отдельных компонентов свариваемого металла и сварочных материалов, а кипение жидкого металла сварочной ванны вызывает образование пор в металле шва. Испаряются даже неплавящиеся электроды.

Применив условия термодинамического равновесия, процесс испарения или сублимации можно представить как химическую реакцию перехода из жидкого или твёрдого состояния в газообразное:

[Ме]ж⇄Мег					(3.1)

с константой равновесия этой реакции

Kp=pMe(г)Meж, pMe(г)=KpMeж		(3.2)

где [Ме]ж - молярная концентрация металла в жидкой фазе (для чистых металлов она равна единице, для сплавов - меньше единицы); pMe(г) - парциальное давление паров компонента Me сплава в газовой фазе (для чистых металлов pMe0).

Для чистых металлов имеет место равенство Kp=pMe0 используя которое, получаем  следующую формулу для вычисления упругости паров чистого металла:

lg pMe0=-∆Gисп019,14T=-∆Hисп019,14T+∆Sисп019,14			(3.3)

где ∆Gисп0 - приращение энергии Гиббса в процессе испарения, численно равное работе испарения; ∆Hисп0 - энтальпия испарения; Д∆Sисп0 - энтропия испарения, характеризующая переход от упорядоченного расположения атомов к неупорядоченному в газообразном состоянии (представлена в таблицах как разница Sгаз - Sж). Изменения теплоемкости в процессе испарения не происходит (∆Cp исп0=0),так как испарение - изотермический процесс.

Как следует из формулы (3.3.), с ростом температуры упругость паров повышается. Температура Тk при которой упругость паров металла pMe0 станет равной атмосферному давлению рвн, называется температурой кипения. Если упругость паров металла сравнима с полным атмосферным давлением (pMе ≈ pвн = 1), то

Tk=∆Hисп0∆Sисп0-19,14 lg k				(3.4)

Упругость пара pMei i-го компонента сплава, соответствующего совершенному раствору, как и упругость растворителя в бесконечно разбавленном растворе, рассчитывают в соответствии с законом Рауля по формуле

pMei=pMe0Me					(3.5)

где pMe0 - парциальное давление пара металла при его молярной концентрации, равной 1; [Me] < 1 - молярная концентрация данного металла в сплаве.

Согласно закону Рауля упругость пара i-го металла при Т = const уменьшается при переходе в сплав (pMei<pMe0, так как [Me] < 1). При кипении сплава сумма упругостей паров компонентов сплава не ниже атмосферного давления pвн.

- Пример. Сравнить упругости паров чистых вольфрама, железа и марганца, а также парциальные давления их паров для двух сплавов железа: с 2 % вольфрама и 5 % марганца при температурах 1000...5000 К.

Решение.  Сплав состоит из 5 % Mn и 95 % Fe. Процесс испарения представим как химическую реакцию перехода из жидкого состояния в газообразное. Подставив в уравнение (3.3.) значения ∆Hисп0, ∆Sисп0 из табл. 3.1., получим:

lg pMe0=-354 00019,14T+11519,14;

lg pMn0=-210 00019,14T+8919,14;

lg pw0=-769 0001941T+13519,14.

Таблица 3.1. Энтальпия и энтропия испарения некоторых элементов

| Вещество | ∆Hисп0, кДж/моль | ∆Sисп0, Дж/(моль·K) |
| --- | --- | --- |
| Al | 272,0 | 117,1 |
| Cu | 304,8 | 106,32 |
| Fe | 354,0 | 115,0 |
| Ni | 365,26 | 117,99 |
| Si | 304,0 | 104,8 |
| Ti | 445,0 | 213,4 |
| W | 769 | 135,4 |
| Zn | 114,82 | 97,1 |
| Mn | 210 | 89,3 |

Таблица 3.2. Упругости паров чистых металлов pFe0, pW0, pMn0 и парциальные давления паров pFei, pWi, pMni в составе сплавов Fe-2% W и Fe-5% Mn

| T, К | pFe0 | pFei | pW0 | pWi | pMn0 | pMni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 3,23·10-13 | 3,21·10-13 | 7,94·10-34 | 4,92·10-36 | 4,764·10-7 | 2,287·10-8 |
| 5000 | 203,7 | 3,19·10-13 | 0,1096 | 0,00068 | 285,759 | 13,176 |

Для расчёта парциальных давлений Mn, W и Fe в составе сплава (обозначенных с индексом i) найдём молярные концентрации компонентов сплава. Они равны: [W] = 0,0062, (Fe) = 0,9938, [Mn] = 0,048. По формуле (3.5.) получим парциальные давления 
pFei, pMni, pWi. Результаты расчёта приведены в табл. 3.2.

Рис. 3.1. Соотношение упругостей паров чистых металлов Mn (кривая 1), Fe (кривая 2), W (кривая 4) и упругости паров Fe(5) и Mn (3) в сплаве Fe-5%Mn при высоких температурах

На рис. 3.1 приведены результаты расчётов для сплава железа с 5%Mn. Итак, парциальное давление паров металлов в составе сплава меньше, чем упругость паров чистых металлов. Упругость паров вольфрама во много раз меньше, чем паров железа. Поэтому он применяется в качестве практически нерасходуемого электрода. Упругость паров марганца и парциальное давление паров марганца в сплаве Fe - 5%Mn больше, чем железа, хотя его содержание в стали в 19 раз меньше. Это приводит к изменению содержания Mn в металле шва и ухудшению экологии при сварке.

- Задание: Сравните упругость паров трех металлов и парциальные давления их паров для двух сплавов в интервале температур 1000-5000К (Таблица.3.3.).

Таблица 3.3. Варианты заданий

| Первая буква фамилии | № | Металл 1 | Металл 2 | Металл 3 | Сплав 1 | Сплав 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А,Я | 1 | Al | Cu | Fe | Al+5%Cu | Al+10%Fe |
| Б,Ю | 2 | Cu | Fe | Zn | Cu+10%Fe | Cu+39%Zn |
| В,Э | 3 | Fe | W | Al | Fe+5%W | Fe+12%Al |
| Г,Щ | 4 | Ti | Al | Mn | Ti+6%Al | Ti+3%Mn |
| Д,Ш | 5 | W | Cu | Ni | W+4%Cu | W+5%Ni |
| Е,Ё,Ч | 6 | Zn | Al | Cu | Zn+4%Al | Zn+2%CU |
| Ж,Ц | 7 | Mn | Ni | Cu | Mn+10%Ni | Mn+15%Cu |
| З,Х | 8 | Si | Fe | Cu | Fe+2%Si | Cu+3%Si |
| И,Ф | 9 | Ni | Al | W | Ni+14%Al | Ni+3%W |
| К,У | 10 | Al | Zn | Mn | Al+5%Zn | Al+1%Mn |
| Л,Т | 11 | Cu | Al | Mn | Cu+10%Al | Cu+22Mn |
| М,С | 12 | Fe | Ti | Mn | Fe+1%Ti | Fe+13%Mn |
| Н,Р | 13 | Ti | Ni | Fe | Ti+40%Ni | Ti+8%Fe |
| О | 14 | W | Si | Ti | W+3%Si | W+5%Ti |
| П | 15 | Zn | Fe | Ni | Zn+1%Fe | Zn+1%Ni |

- Cодержание отчета:

- Цель работы;

- Теоретическая часть;

- Вариант задание;

- Упругости паров чистых металлов  и парциальные давления паров металлов в составе сплавов;

- Соотношение упругостей паров чистых металлов и упругости паров металлов в составе сплава Fe-5%Mn при  температурах 1000-5000 К.

- Выводы по лабораторной  работе.